SOUDABAND ACRYL ПСУЛ

| Свойства: ПСУЛ - предварительно сжатая паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента. не требует грунтовки. Огне- и водостойкая, звуко- и теплоизоляционные свойства. Область применения: Заполнение соеденительных швов между различными конструкционными элементами для защиты от ветра и дождя как при внутренних, так и при наружних работах. Упаковка Объем Цвет Коробка Рулоны 10 м 10x2/10 30 Рулоны 8 м 10x3/15 30 Рулоны 8 м 10x4/20 30 Рулоны 10 м 15x2/10 20 Рулоны 8 м 15x3/15 20 Рулоны 8 м 15x4/20 20 Рулоны 6 м 10x6/30 20 Рулоны 10 м 20x2/10 15 Рулоны 8 м 20x3/15 20 Рулоны 8 м 20x4/20 15 Рулоны 6 м 20x6/30 15 Рулоны 4 м 20x8/40 15 Рулоны 8 м 25x3/15 12 Рулоны 6 м 25x6/30 12 Рулоны 4 м 25x8/40 12 Рулоны 8 м 30x3/15 10 |  |
| --- | --- |