SOUDAFOAM GUN CLICK&FIX WINTER Зимняя профессиональная монтажная пена байонетного соединения

| Свойства: Готова к применению, используемая при температурах до -10 град С, саморасширяющаяся, стабильная, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Отличная сцепляемость со всеми материалами за исключением полипропилена и полиэтилена Область применения: Установка, монтаж и изоляция дверных проемов и оконных рам. Заполнение пустот в конструкциях крыш и проходных проемов трубопроводов. Закрепление изоляционных материалов и черепицы на крышах. Изготовление звукоизоляционных экранов. Упаковка Объем Цвет Коробка Аэрозольный баллон 750 мл желтый 12 шт. |  |
| --- | --- |